Bevonatos síktükrök részletes termékspecifikációja:

1.) Bevonatos ezüst síktükrök - 6 db

1.) a tükröző-felület ezüstréteggel és védőréteggel bevont síkfelület.

2.) hordozóközeg anyaga BK-7-es jelzésű üveg.

3.) Szélessávú, 400 nm től 20 μm-ig minimum 95%-os reflexiót biztosít.

4.) 1 inch átmérőjű. (Ø = 1” +/-0,15mm), 6,4 (+/-0,25)mm vastagságú hordozóközeg.

5.) az értékes apertúra a teljes átmérő minimum 85%-a.

# 6.) felület simaság λ/10

7.) Felületek párhuzamossága: minimum 3 ívperc.

2.) Bevonatos dielektrikum síktükör (800nm) - 10 db

1.) 800 nm központi hullámhosszra optimalizált dielektrikum síktükör.

2.) hordozóközeg anyaga BK-7-es jelzésű üveg vagy öntött kvarc.

3.) 45 fokos beesési szögre optimalizált reflexió.

4.) minimum 99%-os reflexiót biztosít 740-860 nm-es hullámhossz tartományon.

5.) 1 inch átmérőjű. (Ø = 1” +0/-0,25mm), 6,4 (+/-0,25)mm vastagságú hordozóközeg.

6.) az értékes apertúra a teljes átmérő minimum 85%-a.

# 7.) felület simaság λ/10

8.) Felületek párhuzamossága: minimum 5 ívperc.

3.) Bevonatos dielektrikum síktükör (400nm) - 10 db

1.) 400 nm központi hullámhosszra optimalizált dielektrikum síktükör.

2.) hordozóközeg anyaga BK-7-es jelzésű üveg.

3.) 45 fokos beesési szögre optimalizált reflexió.

4.) minimum 99,5%-os reflexiót biztosít 380-420 nm-es hullámhossz tartományon.

5.) 1 inch átmérőjű. (Ø = 1” +0/-0,1mm), 6 (+0/-0,1)mm vastagságú hordozóközeg.

6.) az értékes apertúra a teljes átmérő minimum 90%-a.

# 7.) felület simaság λ/8

8.) Roncsolási küszöbérték minimuma egyenértékű lehet 5-7 J/ cm2, 1064nm-es hullámhosszúságú 10 ns impulzusoknál elért küszöbértékkel.

4.) Bevonatos dielektrikum síktükör (532nm) - 20 db

1.) 532 nm központi hullámhosszra optimalizált dielektrikum síktükör.

2.) hordozóközeg anyaga BK-7-es jelzésű üveg.

3.) 45 fokos beesési szögre optimalizált reflexió.

4.) minimum 99,5%-os reflexiót biztosít 527-532 nm-es hullámhossz tartományon.

5.) 1 inch átmérőjű. (Ø = 1” +0/-0,1mm), 6 (+0/-0,1)mm vastagságú hordozóközeg.

6.) az értékes apertúra a teljes átmérő minimum 90%-a.

# 7.) felület simaság λ/8

8.) Roncsolási küszöbérték minimuma egyenértékű lehet 5-7 J/ cm2, 1064nm-es hullámhosszúságú 10 ns impulzusoknál elért küszöbértékkel.

4.) Kerek ezüst síktükör - 1 db

1.) a tükröző-felület ezüstréteggel és védőréteggel bevont síkfelület.

2.) 400-700nm-es hullámhossztartományra optimalizált síktükör.

3.) hordozóközeg anyaga SF jelzésű öntött kvarc.

4.) minimum 99,5%-os reflexiót biztosít 527-532 nm-es hullámhossz tartományon.

5.) A hordozóközeg méretei: átmérő 76,2mm, vastagság 12,7 mm.

6.) felület simaság λ/10